## Slide 1
ПОДШИПНИКИ
СКОЛЬЖЕНИЯ

## Slide 2
1. Преимущества и недостатки.
2. Область применения.
3. Классификация ПС.
4. Материалы ПС.
5. Смазочные материалы.
6. Виды трения.
7. Кривая Штрибека.
8. Расчет подшипников при граничном и полужидкостном трении.
9. Гидростатические подшипники.
Содержание лекции:

## Slide 3
Подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется вкладыш из антифрикционного материала и смазывающее устройство. Между валом и отверстием втулки подшипника имеется зазор, который позволяет свободно вращаться валу.
Конструкция подшипника скольжения

## Slide 4
Преимущества ПС:
1. При высоких угловых скоростях и постоянной нагрузке без частых пусков-остановок имеют меньшие габариты.
2. Единственный возможный вариант опор при разъёме вдоль образующей (коленвалы).
3. Практически неограниченный срок службы.
4. Возможна работа в агрессивной среде.
5. Меньшие радиальные размеры.
6. Надежность в высокоскоростных приводах за счёт стабильности параметров.
7. Способны воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки.
8. Бесшумность.

## Slide 5
Недостатки ПС:
1. Сложный пуск – требуется или подача жидкости под давлением, или установка подшипников качения, отключаемых при достижении рабочей частоты вращения.
2. Требуются системы подачи и отвода жидкости.
3. КПД ниже, чем у ПК.
4. Высокие требования к соосности вала и подшипника, что удорожает производство.
5. Используют дефицитные цветные материалы.
6. Сравнительно большие осевые размеры.
7. Высокие требования к температуре и чистоте смазки.

## Slide 6
Область применения ПС:
1. Разъемные подшипники для коленчатых валов.
2. Подшипники для особо быстроходных валов, если долговечность подшипников качения недостаточна (V>30 м/с).
3. Гидростатические подшипники для особоточных и плавных вращений.
4. Подшипники для валов особенно большого диаметра.
5. Подшипники с малыми диаметральными габаритами.
6. Подшипники, подверженные ударным и вибрационным нагрузкам.
7. Быстроходные газовые подшипники.

## Slide 7: Область применения ПС

## Slide 8
Поверхность вала, передающая радиальные нагрузки, называется шипом, а опорная поверхность – радиальным подшипником. Поверхность вала, передающая осевые нагрузки, называется пятой, а опорная поверхность – подпятником.
Классификация:
по направлению воспринимаемой нагрузки

## Slide 9
монолитные (цельные) из бронзы, чугуна, керамики, металлокерамики, пластмассы
Заливные – внутрь поверхности заливают баббит слоем около 1 мм
самоустанавливающиеся –сегменты могут поворачиваться вокруг оси
Классификация:
по конструкции вкладыша

## Slide 10
Требования:
– низкий коэффициент трения в паре с материалом вала (как правило, сталью);
– износостойкость;
– усталостная прочность при пульсирующих нагрузках;
– высокая теплопроводность;
– хорошая прирабатываемость;
– хорошая смачиваемость маслом.
Материалы
для подшипников скольжения

## Slide 11
Металлические материалы
1. Баббиты – сплавы на основе олова и свинца. Применяют при высоких скоростях и давлении (20 МПа), например, высокооловянистые баббиты Б83 и Б89.
В двигателях автомобилей используют СОС 6-6 (свинец, олово, сурьма).
Недостатки: слабое сопротивление усталости и низкая (до 110С) теплостойкость.
2. Бронзы – сплавы на основе олова, свинца, бериллия и др. применяют при высоких скоростях и давлении до 30 МПа, например, Бр010Ф1, Бр04Ц4С17.
Недостаток: повышенный износ цапф.
3. Алюминиевые сплавы. Имеют высокую антифрикционность, теплопроводность, сопротивление усталости. Наиболее перспективные алюминиево-оловянистые сплавы А09–2, А09–1
Материалы
для подшипников скольжения

## Slide 12
Металлокерамические материалы
Смеси металлических порошков (медь или железо) с добавками порошков графита, свинца и др. путем прессования и спекания при высокой температуре. Имеют пористую структуру, могут работать при скудной смазке после пропитки горячим маслом. Это, например, железографитовые, бронзографитовые подшипники.
Неметаллические материалы
Это пластмассы, например: фторопласт, капрон, капролон и др.; резина; графитовые материалы; твердые породы дерева.
Материалы
для подшипников скольжения

## Slide 13
Жидкие
Твёрдые
Газообразные
Пластичные
Масла индустриальные
Масла трансмиссионные
Солидол – продукт загущения жидких минеральных масел кальциевым мылом.
коллоидный (высокодисперсный) графит
двусернистый молибден (дисульфид молибдена)
Консталин – натриевым;
Литол – литиевым.
Смазочные материалы

## Slide 14
Вязкость – это способность оказывать сопротивление при сдвиге одного слоя жидкости относительно другого.
Различают динамическую и кинематическую вязкости.
Кинематическая вязкость – отношение динамической вязкости жидкости к ее плотности при той же температуре, м2/с:
Другие свойства жидких масел:
- маслянистость (способность масла создавать пленки на твердой поверхности);
- температура вспышки;
- температура застывания.
Смазочные материалы

## Slide 15
Мощность в ПС расходуется на:
– упругое и пластичное деформирование микронеровностей;
– на схватывание (задир) в местах выдавливания смазки;
– на полимеризацию смазки в местах уменьшения зазора при увеличении нагрузки;
– на относительный сдвиг слоёв масла.
Виды трения

## Slide 16
Сухое (граничное) трение. Трущиеся поверхности соприкасаются друг с другом, при трении происходит взаимопроникновение и деформация микронеровностей.
Коэффициент трения f = 0.1…0.5
Виды трения

## Slide 17
Смешанное трение. Поверхности покрыты слоем жидкости толщиной около 0,1 мкм. Если условие h > Rz1 + Rz2 не выполняется, то в подшипнике будет одновременно жидкостное и граничное трение.
Коэффициент трения f = 0.01…0.1
Виды трения

## Slide 18
Жидкостное трение. Поверхности разделены слоем смазочного материала, при котором микронеровности не соприкасаются. Слой жидкости h больше суммы высот микронеровностей поверхностей: h > Rz1 + Rz2
Коэффициент трения f = 0.001…0.005
Виды трения

## Slide 19
Для того, чтобы между трущимися поверхностями мог долго существовать слой смазочного материала, в нем должно быть избыточное давление.
Если это давление создается за счет вращения цапфы, то подшипник называется гидродинамическим, если при помощи насоса – гидростатическим.
Виды трения

## Slide 20
Граничное и полужидкостное трение характерны для тихоходных подшипников и быстроходных подшипников в период пуска и остановки машины, когда скорость вала мала.
Расчет выполняют как проверочный по двум критериям:
По допустимому давлению, МПа, в подшипнике:
В двигателях [р] = 4…20 Н/мм2.
Расчет подшипников скольжения при граничном и полужидкостном трении

## Slide 21
2. По произведению давления на скорость скольжения:
В автомобильных двигателях
[pV] = 25…35 МПа м/с
Расчет подшипников скольжения при граничном и полужидкостном трении

## Slide 22
[pV] и [p] выбирают в зависимости от материала вкладыша:
Материал вкладыша | V, м/с, не более | [p], МПа | [pV], МПа м/с
Бронза Бр0Ф10-1 | 10 | 15 | 15
Бронза БрAЖ9-4 | 4 | 15 | 12
Баббит Б-16 | 12 | 15 | 10
Металлокерамика (бронзографит) | 2 | 4 | –
Полиамид АК-7 | 4 | 15 | 15
Расчет подшипников скольжения при граничном и полужидкостном трении

## Slide 23
В гидростатических подшипниках (ГСП) для уравновешивания внешней нагрузки избыточное давление между валом и подшипником создается путем подачи масла от насоса под давлением. Вал при этом плавает на гидростатической подушке.
Гидростатические подшипники

## Slide 24
Подшипник полного охвата обеспечивает центрирование вала (радиальное смещение цапфы вызывает повышение давления в зазорах и возникают силы, которые стремятся возобновить центральное положение вала).
Гидростатические подшипники

## Slide 25
Преимущества ГСП:
1. Коэффициент трения очень мал, при трогании с места близок к нулю.
2. Износ практически отсутствует.
3. Необходима меньшая точность изготовления (больше зазор).
4. Обеспечивается высокая точность вращения вала за счёт его самоустановки.
Недостатки ГСП:
1. Сложность и дороговизна системы смазки.
2. Пониженная надежность, так как дроссели часто засоряются.
Гидростатические подшипники